ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПО ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„***ДОСТАВКА НА АКРИЛАТНА БОЯ И ЗИМЕН РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ПЪТЕН ТУНЕЛ ТРАЯНОВИ ВРАТА, А1- ТРАКИЯ“***

Постоянната пътна маркировка трябва да **бъде с бял цвят**, в съответствие с изискванията на Наредба № 01/2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка,

Изисквания към материалите за пътна маркировка:

 Боята за пътната маркировка трябва да отговаря на изискванията, посочени във фирмената техническа спецификация и да отговаря на допълнителните изисквания, посочени в Таблицата

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **СТАНДАРТЕН МЕТОД** | **НОРМА** |
|  | Коефициент на яркост β | БДС ЕN 18 | не по-малък от 0.8 |
|  | Координати на цветност | БДС ЕN 1871 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| х | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 |
| Y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 |

 |
|  | Адхезия, бала | БДС ЕN ISO 2409 | не по-малък от 2 |
|  | Съдържание на твърди вещества, % | БДС ЕN 1280 | не по-малко от 75 |
|  | Устойчивост на филма на вода, h | БДС ЕN ISO 2812-1 | не по-малко от 72 |

Готовите материали за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1790. Техническите характеристики на пластиците и на светлоотразителните кабари се доказват с представените декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011.

Съгласувал:

Инж. Радослав Петков

Инж. Евгени Генчев